BODY 807 – jemná leštecia pasta

Veľmi kvalitná jemná leštiaca pasta. Je tretím krokom trojstupňového leštiaceho systému. Zapĺňa póry a vytvára lesklý film na povrchu farby alebo laku automobilu. Je bez silikónu a je možné ju použiť ako na nové tak aj na staré laky. Na nanesenie používajte jemné molitany (čierny).

Skladovteľnosť: 24 mesiacov

Spôsob aplikácie: leštiacim kotúčom

Riedenie: -

Tužidlo: -

Doba schnutia: -

Použitie:

V automobilovom priemysle ako pasta určená k lešteniu

Príklad náterového postupu

1. Pred použitím dobre pretrepte a uistite sa, že aplikačný povrch je čistý od prachu a riadne vytvrdený. Treba sa vyhýbať priamemu slnečnému žiareniu.

2. Použite leštiaci kotúč.

3. Naneste zmes na leštiaci kotúč a potom ju rozotrite po celom povrchu.

4. Zmes pomocou stredného tlaku pri 900-1200 ot./min. a doleštite až do 2000 ot./min.

5. Na konci postupu alebo medzi krokmi očistite povrch mäkkou handričkou bez okrajov.

Technický list