HB BODY sprej 303 spot repair primer

Rýchloschnúci základný náter vhodný na opravy drobných nedokonalostí. Jeho plniace vlastnosti a vynikajúca nivelácia zaručujú efektívnu aplikáciu a ľahké brúsenie. Priľne ku kovovým aj plastovým povrchom.

Informácia o výrobku

Druh: základný náter

Spôsob aplikácie: Sprej nanášajte zo vzdialenosti 20-30cm

Riedenie: neriedi sa

Tužidlo: netuží sa

Doba schnutia:  Na dotyk 10-15min/23°C ďalšia vrstva po 12 hod/23°C

Odtiene: šedý, čierny, biely

Skladovateľnosť: Skladujte medzi 5°C až 25°C

Príprava povrchu – aplikácia

Pred použitím dobre premiešajte (1-2min.) a občas opakujte počas aplikácie. Povrchy musia byť suché, čisté, zbavené

prachu, mastnoty a odlupujúcich sa častíc hrdze alebo starej farby. Povrchy pred lakovaním obrúste (P240) a odmastite

antisilom 770/771.

Naneste 1-2 vrstvy. V prípade dvoch vrstiev nanášajte druhú do 10-15min. a celú antikoróznu vrstvu nechajte preschnúť

12hod./23oC. Na takto pripravený povrch je možné aplikovať akýkoľvek náterový systém.

Tieto časy sú premenné v závislosti na hrúbke vrstvy, teplote a vlhkosti s vyššou vlhkosťou a nižšou teplotou sa doba

schnutie predlžuje.

Neaplikujte pri teplote pod 5°C a nad teplotu 35°C alebo pri relatívnej vlhkosti nad 80%.

Technický list