BODY 930

**Body 930** je čierny tixotropný materiál na bázy asfaltu, kaučuku. Používa sa na spodné časti automobilov, ktoré chráni proti korózii, hluku a nárazom kamienkov. Má veľmi dobrú priľnavosť a elasticitu. Môže sa riediť 10-20% technickým benzínom. Nanáša sa štetcom alebo špeciálnou pištoľou na spodné časti automobilov. / tlak 3-5 bar/. Schne rýchlo, nie je ho možné lakovať pretože obsahuje asfalt.

***Informácia o výrobku***

**Druh:** izolačná antikorózna hmota

**Spôsob aplikácie:** striekacia pištoľ na spodky /tryska 4-5mm, tlak 5-6bar/, štetcom

**Riedenie:** max. 10-20%

**Výdatnosť:** približne 4 - 5m2/ 100um

**Doba schnutia:** 2 - 6 h/23°C

**Odtiene:** čierna

**Skladovateľnosť:** Skladujte medzi 5°C až 40°C

***Príprava povrchu – aplikácia***

Z ošetrovaných plôch odstrániť asfaltové škvrny. Ošetrované plochy očistiť a odmastiť. Opláchnuť tlakovou vodou, osušiť. Skorodované miesta ošetriť, natrieť základovou farbou /odporúča sa BODY anticorrosive primer 969 /. Plechovku BODY 930 premiešať. Hrúbka nanášanej vrstvy podľa potreby. BODY 930 je nestekajúca – t.j. , že je možné naniesť silnú vrstvu pri jednej aplikácii. Nedoporučuje sa aplikovať na spodky ošetrené náterovými hmotami na bázy vosku.

Nie je prelakovateľná.





***Technický list***