BODY 933

Body 933 je špeciálny tixotropný materiál určený k ochrane proti vlhkosti, hluku a zároveň slúži k ochrane proti odlietajúcemu štrku. Obsahuje umelé pryskrice, kaučuk, asfalt a vosk. Užíva sa k ochrane podvozku, Schne rýchlo, nepraská, dobre vyplňuje póry a zostáva elastický v teplotách do -20°C do +60°C. Priľnavosť je veľmi dobrá ako na čistých plochách, tak i na starých asfaltových náteroch.

Nanáša sa striekacou pištoľou, ktorú našrubujeme priamo na nádobku / tlak 5 – 6 bar /. Nedá sa lakovať, pretože materiál obsahuje asfalt a vosk.

Informácia o výrobku

Druh: izolačná antikorózna hmota

Spôsob aplikácie: striekacia pištoľ na spodky /tryska 4-5mm, tlak 5-6bar/

Riedenie: výrobok je pripravený k použitiu - neriedi sa

Výdatnosť: približne 4 - 5m2/ 450um

Doba schnutia: 2h/23°C, 30min/60°C. Doba schnutia závisí na klimatických podmienkach /vlhkosť, teplota/

Odtiene: čierna

Skladovateľnosť: Skladujte medzi 5°C až 40°C

Príprava povrchu – aplikácia

Z ošetrovaných plôch odstrániť asfaltové škvrny. Ošetrované plochy očistiť a odmastiť. Opláchnuť tlakovou vodou, osušiť.  Skorodované miesta ošetriť, natrieť základovou farbou /odporúča sa BODY anticorrosive primer 969 /. Plechovku BODY 933 riadne premiešať pretrepaním, našroubavať na striekaciu pištoľ na spodky. Hrúbka nanášanej vrstvy možno voliť podľa potreby, BODY 933 je nestekajúca – tzn., že je možné naniesť silnú vrstvu pri jednej aplikácii. Spotreba je cca 4 – 6L, podľa rozsahu aplikácie a veľkosti podvozku.

Nemožno prelakovať emaily – obsahuje asfalt a vosk

Technický list