BODY HYD

Body HYD je vodou riediteľná izolačná hmota  na bázy akrylátov. Slúži k ochrane proti korózii spodných, vnútorných a vonkajších častí karosérie. Poskytuje zároveň i protihlukovú izoláciu. Materiál môže byť nanesený ako základ a brúsený pod vodou. Schne rýchlo a môžeme ho prestriekať akýmkoľvek lakovacím systémom. Môže sa použiť i ako imitácia koženej strechy. Po skončení práce je treba všetko náradie očistiť.

Informácia o výrobku

Druh: izolačná antikorózna hmota

Spôsob aplikácie: striekacia pištoľ na spodky /tryska 6-8mm, tlak 5-6bar/

Riedenie: výrobok je pripravený k použitiu - neriedi sa

Doba schnutia: 2h/23°C, 30min/60°C. Doba schnutia závisí na klimatických podmienkach /vlhkosť, teplota/

Odtiene: čierna, biela, šedá

Skladovateľnosť: Skladujte medzi 5°C až 40°C

Príprava povrchu – aplikácia

Z ošetrovaných plôch odstrániť asfaltové škvrny. Ošetrované plochy očistiť a odmastiť. Opláchnuť tlakovou vodou, osušiť.  Skorodované miesta ošetriť, natrieť základovou farbou /odporúča sa BODY anticorrosive primer 969 alebo 992/. Plechovku BODY HYD riadne premiešať pretrepaním, našroubavať na striekaciu pištoľ na spodky. BODY 950 biely odtieň je možné tónovať pridaním syntetického emailu.  Striekať vždy v dvoch vrstvách, druhú vrstvu nanášať 5-10 minút po nanesení prvého nástreku. Po zaschnutí možno prebrúsiť /P600-P1000/ či prelakovať všetkými lakovacími systémami.

Technický list