BODYFill P334 4:1 HS plnič – izolačný plniaci základ

Povrchy

| Vhodný na povrch: Nebrúsené nové originálne Príprava: pred ďalšou náhradné diely. Na obrúsené bodové opravy prípravou očistiť na obyčajnom kove. Nové a staré nátery, Antisil 770 Normal / sklolaminát, stierkové tmely na kov, 960 wash 771 Fast primer, 961 etch filling primer |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Aplikácia

1, ako HS základ bez brúsenia

Miešanie: pomer 4:1

Tužidlo: H725 / 720 normal / 722 fast

Spracovateľnosť zmesi: 45 min pri 23°C

Riedidlo: 15% 740 acryl normal

Aplikačná viskozita 4mm,

Pri 23°C DIN EN ISO 2431    22sekúnd

Tryska pištole: 1,5 – 1,8mm

Aplikované vrtvy:  2

Doporučená hrúbka: 120um

Schnutie                                                                                Ďalší postup

Pri teplote okolného prostredia: 2 hodiny / 23°C                                 Brúsenie za sucha: P400 – P500

Striekací box: vyčkať medzi dvoma nástrekmi  10 min                         Brúsenie za mokra: P600 – P1000

/Podľa hrúbky filmu a teploty prostredia/                                                Následné aplikácie: A. 2K akrylátové farby

Doba schnutia pri 60°C: 20 – 30 minút                                                                                   B. Dvojvrstvové systémy

IR: Vyčkať medzi jednotlivými vrstvami 5-10minút.

1, Short: 8-12min. podľa hrúbky

2, Medium: 10 – 20 min. podľa hrúbky

Doba schnutia pri teplote okolného prostredia po 2 hodinách sa vzťahuje na úplné vytvrdnutie, tak aby nedošlo k sedeniu. Nemá to však nič spoločné s dobou schnutia pre brúsenie, ktorá je omnoho kratšia.

Poznámka

Aby ste docielili lepšieho brúsenia používajte BODY flat guide/kontrolní sprej/, ktorý sa musí použiť po zaschnutí alebo pred brúsením základu. Akákoľvek vada povrchu, kde sa bude aplikovať BODYFILL P334 môže byť opravená  niektorým z tmelov BODY. V prípade schnutia pri teplote prostredia, je minimálna povolená teplota 13°C.

Údaje

Viskozita: tixotropná                                                                     obsah sušiny   Iba základ                základ s tužidlom

Bod vzplanutia: P334 s tuž. H725                                                 bez riedidla   75% približne             68% hmotonostne

hmotnostne             s tužidlom H725

Výdatnosť: približne 6m2 / 90 um suchého filmu

približne 3,4m2 / 150 um suchého filmu

Výdatnosť je vypočítaná na základe doporučenej hrúbky filmu a percent sušiny bez pridania riedidla.

Možné stráty pri aplikácií boli ignorované.                                                                                 Špecifická váha: 1,50g/cm3

Skladovanie

Zaručená doba skladovateľnosti Bodyfill P334 a náležitých tužidiel H725, 720 normal

a 722 fast je 24 mesiacov, pokiaľ ostanú v uzavretom pôvodnom balení.

Technický list