

BODY ALU– tmel s hliníkom

**Charakteristika:** dvojzložkový polyesterový tmel s hliníkom. Je vhodný na kovové i drevené povrchy. Je jemný, má veľkú plniacu schopnosť. Má dobré vlastnosti i v silnejších vrstvách. Dobre znáša otrasy a chvenie. Rýchlo schne, je ľahko brúsiteľný brúsnym papierom zrnitosti P120 a dáva hladký neporézny povrch.

***Informácia o výrobku***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

**Skladovteľnosť:** 24 mesiacov

**Spôsob aplikácie:** pružnou stierkou

**Riedenie:** -

**Tužidlo:** Dodáva sa s tmelom. Max. objemový pomer tuženia: 2-3%

**Doba schnutia:** 20 minút / 20°C

**Likvidácia odpadu:** odložte na miesto určené k ukladaniu odpadu !

***Použitie:***

Pre tmelenie veľkých nerovností karosérie /cca 2 – 5mm/. Vhodný na kov i drevo.

***Príklad náterového postupu***

**A / príprava podkladu:** Opravovaný povrch zdrsniť /obrúsením/. Odstrániť koróziu a očistiť. Odmastiť napr. BODY ANTISIL 770 alebo 771 a osušiť.

**B / Aplikácia výrobku:** Pripraviť potrebné množstvo tmelu a tužidla. Dobre premiešať. Tmeliť stierkou, hrúbka jednej vrstvy 2 - 5mm. Po vytvrdnutí prebrúsiť za sucha brúsnym papierom P120.

**C / Následná operácia:** Pred lakovaním emaily je nutné pretmeliť jemným tmelom, väčšie plochy striekacím tmelom a základovým plničom BODY 3:1, 4:1, 5:1. Aplikáciu neprevádzajte na priamom slnku a pri teplotách pod 0°C. Pri tužení dodržiavať stanovený pomer tuženia.

****

**

***Technický list***