BODY 210 tmel Bumpersoft

Charakteristika: je polyesterový, dvojzložkový tmel. Má vysokú vertikálnu stabilitu, po brúsení dáva hladký a neporézny povrch. Má zvýšenú elasticitu a mechanickú odolnosť.

Informácia o výrobku

Skladovteľnosť: 24 mesiacov

Spôsob aplikácie: pružnou stierkou

Riedenie: -

Tužidlo: Dodáva sa s tmelom. Max. objemový pomer tuženia: 2-3% /100:3/

Doba schnutia: 30 – 45 minút / 23°C, / 5-8min IR /

Likvidácia odpadu: odložte na miesto určené k ukladaniu odpadu !

Použitie:

Na plastové nárazníky o ostatné výrobky z plastu / mimo PE – polyethylenu /

Príklad náterového postupu

A / príprava podkladu: Povrch je nutné dobre odmastiť napr. BODY ANTISIL 770 alebo 771 a osušiť, poprípade prebrúsiť Scotch Brite P1000

B / Aplikácia výrobku: Tuženie prevádzame v pomere 100:3. Po vytvrdnutí prebrúsime P120 – 180.

Technický list