BODY Filler 260 - tmel striekací

Charakteristika: dvojzložkový plniaci tmel určený k nanášaniu striekacou pištoľou /priemer 2,5 – 3mm/.

Vhodný k tmeleniu miest ťažko dostupných stierkou a k vyrovnávaniu veľkých plôch do roviny. Zasychá po 2-3 hodinách pri 20°C. Je ľahko brúsiteľný za sucha a po obrúsení dáva hladký a neporézny povrch.                     Riedi sa 5-10% BODY POLY, iné riedidlo sa nesmie použiť.

Informácia o výrobku

Skladovteľnosť: 24 mesiacov

Spôsob aplikácie: striekacou pištoľou / tryska 2,5 – 3mm ; 2,5 – 4 bar /

Riedenie: BODY POLY, doporučené riedenie: 5% tryska 3mm, 10% tryska 2,5mm

Tužidlo: BODY tužidlo 706, dodáva sa s tmelom, pomer tuženia 5%

Doba schnutia: 2 – 3hod /po 20 minútach vytekania, je možné prisúšať pri 60°C/

Likvidácia odpadu: odložte na miesto určené k ukladaniu odpadu !

Použitie:

Zvlášť vhodný pre vyrovnávanie veľkých plôch do roviny po tmelení polyesterovými stierkovými tmelmi.        Pre tmelenie miest ťažko dostupných stierkou.

Príklad náterového postupu

A / príprava podkladu: Opravovaný povrch očistiť, obrúsiť odstrániť koróziu, väčšie nerovnosti zatmeliť BODY SOFT, BODY ALU. Obrúsiť brúsnym papierom P80. Odmastiť napr. BODY ANTISIL 770 alebo 771 a osušiť.

B / Aplikácia výrobku: Pripraviť potrebné množstvo striekacieho tmelu a tužidla v stanovenom pomere 5%. Dobre premiešať. Potom pririediť BODY POLY do 5 – 10% podľa veľkosti trysky /viac ako 10% riedidla zníži kvalitu/. Nastaviť tlakový vzduch na 2,5 – 4 bar. Prestriekať miesta s hrubo tmelenými miestami – nerovnosťami. Hrúbka jednej vrstvy môže presiahnuť aj 3mm. Nesnažiť sa vyplniť nerovnosti striekaním – zarovnajú sa ľahko pri brúsení.

C / Následná operácia: Doporučuje sa brúsenie vybračnou brúskou za sucha papierom P120 / docieli sa vysoká produktivita práce/. Po brúsení bod vodou je nutné vysušenie 15 min. pri 60°C. Je možné i sušenie na slnku alebo 24hod pri 20°C. Pred lakovaním e-maily je nutné prestriekať základovým plničom, napr. 3:1, 4:1, 5:1

Technický list