

HB BODY P 980 1K Primer

Rýchloschnúci 1K plniaci základný náter vhodný pre všetky druhy farieb (syntetické - jednovrstvové alebo základné). Nanášajte v tenkých vrstvách (1,3 – 1,8 mm) len na brúsené miesta. Miešací pomer 4:1 s riedidlom 740 Acryl Normal (reduktor). Brúsiteľný za 10 - 30 min.

***Informácia o výrobku***

**Druh:** plniaci základ

**Spôsob aplikácie:** striekacou pištoľou tryska 1,4mm alebo 1,7mm

**Riedenie:** HB BODY 740 acryl riedidlo

**Tužidlo:** netuží sa

**Doba schnutia:** 1h pri 23°C / 10 min pri 60°C

**Odtiene:** šedý

**Skladovateľnosť:** Skladujte medzi 5°C až 25°C

***Príprava povrchu – aplikácia***

Povrchy na ktoré budete nanášať plnič 334 musia byť suché zbavené prachu a mastnoty. Najlepšie výsledky pre

odmastenie dosiahnete antisilom 770(normal) alebo 771(fast). Následne pripravíte zmes v pomere 4:1 s tužidlom 725 a pridáte riedidlo 740(normal) alebo 741(slow) 15-20%. Spracovateľnosť takto pripravenej zmesi je do 50-60min/23oC.

Potom nanesiete dve plné vrstvy (cca 100-120μm) s odtekaním 10-15min./23oC medzi vrstvami. Plného preschnutia vrstiev dosiahnete podľa použitej metódy sušenia za 2-3h./23oC, 20-30min./60oC alebo IR 8-12min./60-70cm. Potom môžete

prebrúsiť za sucha P400-P500 alebo za mokra P600-P1000. Potom opäť odstráňte prach, mastnotu a tým máte povrch

pripravený na nanášanie ďalších farieb.

Pre suchú aplikáciu používajte buď konvenčné striekacie pištole s veľkosťou trysky 1,5-1,8mm pri tlaku 2-3 bary alebo

pištoľ systému HVLP o veľkosti trysky 1,4-1,7mm pri tlaku 2 bary.





***Technický list***