

BODY tmel Soft

**Charakteristika:** je polyesterový, dvojzložkový, stierkový tmel s antikoróznymi účinkami a jemnou konzistenciou. Je vhodný nielen k tmeleniu stredných nerovností kovových povrchov ale i drevených povrchov. Rýchle schne je ľahko brúsiteľný brúsnym papierom P80 - 120, dáva hladký neporézny povrch.

***Informácia o výrobku***

**Skladovteľnosť:** 24 mesiacov

**Spôsob aplikácie:** pružnou stierkou

**Riedenie:** -

**Tužidlo:** Dodáva sa s tmelom. Max. objemový pomer tuženia: 2-3%

**Doba schnutia:** 10 – 15 minút / 20°C

**Likvidácia odpadu:** odložte na miesto určené k ukladaniu odpadu !

***Použitie:***

K tmeleniu stredných nerovností karoserií /cca 5mm/, ako medzivrstva po hrubom tmelení, pred tmelením jemným a pred striekaním základových plničov.

***Príklad náterového postupu***

**A / príprava podkladu:** Opravovaný povrch zdrsniť /obrúsením/. Odstrániť koróziu a očistiť. Odmastiť napr. BODY ANTISIL 770 alebo 771 a osušiť. Veľké nerovnosti tmeliť BODY FIBER – tmel so sklenným vláknom, prebrúsiť za sucha brúsnym papierom P60.

**B / Aplikácia výrobku:** Pripraviť potrebné množstvo tmelu a tužidla v pomere 100:3. Dobre premiešať. Spotrebovať do 5 - 7minút. Tmeliť stierkou, hrúbka jednej vrstvy 4 - 5mm.

**C / Následná operácia:** Po vytvrdnutí prebrúsiť za sucha brúsnym papierom P80. Pri brúsení pod vodou je nutné povrch dôkladne vysušiť! Pred lakovaním emaily je nutné vzniknuté nedorobky /chyby po brúsnom papiery/ pretmeliť jemným tmelom, väčšie plochy striekacím tmelom a základovým a základovým plničom BODY 3:1, 4:1, 5:1. Aplikáciu neprevádzajte pri teplotách pod -5°C. Pri tužení nepresiahnuť pomer

viac ako 3%.



**

***Technický list***