

BODY FIBER – tmel so sklennými vláknami

**Charakteristika:** je polyesterový, dvojzložkový, stierkový tmel s antikoróznymi účinkami. Tmel obsahuje plnidlo vo forme krátkych sklenných vlákien. Je pružný a pevný. Nepraská ani po nanesený silnej vrstvy. Rýchlo schne a je ľahko brúsitelný za sucha brúsnym papierom P60

***Informácia o výrobku***

**Obch. referencie pre objednávku:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2500600050 | Zelený |        | 250g | 24 |
| 2500600040 | Zelený |        | 380g | 12 |
| 2500600060 | Zelený |        | 750g | 12 |
| 2500600001 | Zelený  |        | 1,5kg | 6 |

**Skladovteľnosť:** 24 mesiacov

**Spôsob aplikácie:** pružnou stierkou

**Riedenie:** -

**Tužidlo:** Dodáva sa s tmelom. Max. objemový pomer tuženia: 2-3%

**Doba schnutia:** 20 minút / 20°C

**Likvidácia odpadu:** odložte na miesto určené k ukladaniu odpadu !

***Použitie:***

Podkladové tmelenie veľkých nerovností alebo pokrytie hrdzavých miest na karoserií. Môže sa použiť na opravy laminátov /člný, bazény a pod./ ako aj k výrobe laminátu.

***Príklad náterového postupu***

**A / príprava podkladu:** Opravovaný povrch zdrsniť /obrúsením/. Odstrániť koróziu a očistiť. Odmastiť napr. BODY ANTISIL 770 alebo 771 a osušiť.

**B / Aplikácia výrobku:** Pripraviť potrebné množstvo tmelu a tužidla. Dobre premiešať. Tmeliť stierkou, hrúbka jednej vrstvy 4 - 5mm. Doporučuje sa tmeliť vo viacerých vrstvách, pretože tak vzniká pevnejšia ,,sendvičová´´ štruktúra. Po vytvrdnutí prebrúsiť za sucha brúsnym papierom P60.

**C / Následná operácia:** Pred lakovaním emaily je nutné pretmeliť jemným tmelom, väčšie plochy striekacím tmelom a základovým plničom BODY 3:1, 4:1, 5:1. Aplikáciu neprevádzajte na priamom slnku a pri teplotách pod -5°C. Pri tužení dodržiavať stanovený pomer tuženia.

**

***Technický list***